汞灯耐紫外光试验箱技术要求

1、辐照室尺寸不小于70cm×70cm×60cm

2、保修期不少于三年

3、试验箱内的试样表面温度在整个试验过程中不超过100℃

4、紫外光源：功率为500W、有效弧长为120mm的紫外灯，且具有强度调节装置

5、在距离光源中心190mm处，紫外灯的波长和强度应符合下表

| 波长 nm | 强度 µW/cm2 |
| --- | --- |
| 254 | 500～150 |
| 265 | 800～400 |
| 297 | 600～400 |
| 303 | 1000～800 |
| 313 | 1350～1200 |
| 365 | 1500～1700 |
| 405 | 800～1000 |
| 436 | 1300～1600 |